Gd 掺杂 CeO₂ 电解质的低温致密化、晶界电阻与电子漏电协同调控及其在中温 SOFC 单电池验证

摘要. 中温固态氧化物燃料电池（IT-SOFC）的电解质须在 500–700 °C 同时满足高氧离子电导、低电子漏电与低温可致密化三项相互牵制的要求。本文以 Gd 掺杂 CeO₂（GDC，Ce₁₋ₓGdₓO₂₋δ，x = 0.05–0.30）为主线成分体系，并以 Ca 共掺样（Ca₀.₀₅Gd₀.₁Ce₀.₈₅O₂₋δ）、1 mol% Co 烧结助剂样与 GDC/YSZ 双层结构作为对照路线，考察组成、烧结温度与晶界化学对离子输运和电子漏电的耦合影响，采用 15 μm 单层电解质并以 NiO-GDC｜GDC｜LSCF-GDC 单电池验证。在拟议的四项判据框架下：1300 °C/4 h 空气烧结的相对密度为 98.2 ± 0.4%（n = 5）；600 °C 空气下 σbulk = 0.030、σgb = 0.060、σtotal = 0.0200 S·cm⁻¹（n = 3）；600 °C、5% H₂/Ar 下 σe = 8.0×10⁻⁴ S·cm⁻¹、tion = 0.962（n = 3）；单电池 600 °C OCV = 0.96 V、峰值功率密度 0.82 W·cm⁻²，0.3 A·cm⁻² 恒流 100 h 电压衰减 12 ± 4 μV·h⁻¹。晶界电阻降低与电子电导抑制可分别由晶界杂质清除和 Ce³⁺ 占比下降给出与实验一致的初步解释，但因果归属仍属 proposed，须由 STEM-EDS、XPS、TGA 与 DRT 定量数据检验。以上全部数值为拟议值，待实验确认。

关键词：：GDC; 中温固态氧化物燃料电池; 电子漏电抑制; 低温致密化; 晶界电阻; 短期耐久

# 0 前置声明（写作前置信息，投稿前删除）

命名锁定：缩写 GDC 在本稿中仅指 Gd 掺杂 CeO₂（Ce₁₋ₓGdₓO₂₋δ），标题、摘要、图表与正文统一使用该命名。选题中的"钙掺杂"以两条方式纳入：Ca 共掺样（Ca₀.₀₅Gd₀.₁Ce₀.₈₅O₂₋δ，标注为 CG-1）作为组成对照；Ca 单掺（CDC）路线因白名单缺少已核验文献，本稿不作机理主张，仅在 4.2、4.4 作为待检验的对照路线提及。

数据状态：表 1–7 全部数值为拟议值，表内以"数值/单位/测试条件/n/误差"五列规范给出，每表下方标注"全部数值为拟议值，待实验确认"；正式投稿前须以原始数据替换。

引用约束：本文引用仅限 [1]–[5]。白名单中无 CDC 直接文献、无 GDC 单电池基准数据文献、无 EIS/DRT 方法学原始文献，故表 9 的单电池对标列与 §4.3 相关论述按"待核验"处理，不填充未经核验的数值。

# 1 引言

能源结构转型使固态氧化物燃料电池（SOFC）在高效发电与燃料灵活性上具备不可替代的位置，而将工作温度由 800–1000 °C 下探至 500–700 °C，可在材料成本、密封与连接体寿命、启停速率三方面同时获益。温度下探后，电极极化可通过纳米复合结构改善，电解质却同时面临电导率下降与工艺窗口收窄的双重压力，成为性能与成本的双重瓶颈[1]。

CeO₂ 基电解质是 IT-SOFC 的首选路线：Gd³⁺ 固溶进入萤石结构后，为保持电荷平衡引入氧空位，形成以空位跃迁为主体的氧离子导电机制。综述性论述指出，CeO₂ 基电解质在中温区的氧离子电导率显著高于同温区的 YSZ[1]；该优势的具体倍数区间须以 [1] 所引实测值为准，本稿不在此给出未经核验的精确数值。

GDC 的两大痛点均可作机理化表述。其一是缺陷化学层面的：在还原气氛下 Ce⁴⁺ 部分还原为 Ce³⁺，伴随小极化子电子导电，产生内短路电流，表现为开路电压（OCV）损失与效率下降[1]。其二是界面与工艺层面的：晶界电阻在总电阻中占比可观，而获得高致密度通常需烧结温度高于 1400 °C，与 NiO-GDC 阳极、LSCF-GDC 阴极的共烧窗口冲突，阴极-电解质界面在高温共烧中易出现元素互扩散与反应相[3,4]。

既有方案多针对单一指标优化，且相互掣肘。降低烧结温度的常用手段是引入 Co、Fe 等过渡金属烧结助剂，但综述性论述表明该类助剂在促进致密化的同时常伴随晶界电导劣化[1]；GDC/YSZ 双层电解质可借 YSZ 的电子阻塞能力抑制漏电，代价是额外界面电阻、热膨胀失配与工艺复杂度上升[4]。由此形成本文的研究空白：能否在单层亚微米电解质中，以组成与晶界化学的协同调控，同时兑现致密化温度下移、晶界电阻下降与电子漏电抑制，并在单电池层面得到验证。

本文采取的策略是：以 Gd 含量系列（x = 0.05/0.10/0.20/0.30）确定体相与晶界电导的最优折中，辅以 Ca 共掺与晶界净化两类对照，将"≤1300 °C 单层共烧"设为刻意的工艺变量。可检验判据逐条为：（i）600 °C、5% H₂/Ar 下 σe ≤ 1×10⁻³ S·cm⁻¹、tion ≥ 0.95；（ii）≤1300 °C 烧结相对密度 ≥ 97%；（iii）600 °C 对称电池 ASR ≤ 0.15 Ω·cm²；（iv）单电池 600 °C OCV ≥ 0.90 V、峰值功率密度 ≥ 0.8 W·cm⁻²、0.3 A·cm⁻² 下 100 h 短期耐久可测。

# 2 材料与方法

## 2.1 成分设计与合成

设计矩阵以 Gd 含量为主变量：Ce₁₋ₓGdₓO₂₋δ（x = 0.05、0.10、0.20、0.30），其中 x = 0.10 为主线样（记为 GDC-0.10，成分区间的选择依据见 [1]）。对照样包括：Ca 共掺样 CG-1（Ca₀.₀₅Gd₀.₁Ce₀.₈₅O₂₋δ）；烧结助剂样 GDC-0.10 + 1 mol% Co（记为 GDC-0.10Co），用于检验"以晶界电导换取致密化温度"的既有认识[1]；商业粉体制备的 GDC-0.10-C，用于区分粉体活性与本征组成效应。粉体以溶胶-凝胶-燃烧法合成，柠檬酸为络合剂，800 °C/2 h 煅烧，行星球磨后造粒。完整设计矩阵见表 S1。

## 2.2 电解质片与单电池制备

电解质片经干压（200 MPa）后在 1250、1300、1400 °C 三组温度下空气烧结（5 °C·min⁻¹，保温 4 h），厚度经抛光控制在约 15 μm（单电池用电解质薄膜由流延法制备并共烧）。单电池构型为 NiO-GDC｜GDC（15 μm）｜LSCF-GDC，阴极制备工艺参照 [3]，双层 GDC/YSZ 结构仅作工艺侧对照，其制备技术细节见 [4]。全部样品刻意限定"≤1300 °C 共烧"作为核心工艺变量。

## 2.3 结构、成分与缺陷表征

XRD（Cu Kα，2θ = 20–80°，步长 0.02°）配合 Rietveld 精修给出晶格常数与次相含量，用于检验 Gd 固溶度与第二相析出（对应表 8 第 1 行假设）。Raman 以缺陷相关振动模式强度比反映氧空位无序度，阿基米德法测相对密度，SEM 断面以截线法测晶粒尺寸——三者共同支撑"低温致密化是否源于体扩散增强"这一假设。STEM-EDS 线扫与面扫用于定量晶界偏析（对应晶界杂质清除与空间电荷层两条竞争假设），XPS（C 1s 284.8 eV 校荷）以 Ce 3d 分峰定 Ce³⁺ 占比、O 1s 定氧空位相关信号，TGA 在 5% H₂/Ar 下 500–700 °C 测氧非化学计量增量 Δδ，ICP-OES 核验化学计量比。每项手段与待检验假设的对应关系在表 8 中逐行列出。

## 2.4 电化学测试

EIS 在 450–700 °C、1 MHz–0.1 Hz、扰动振幅 10–50 mV 下测试，气氛为空气与 5% H₂/Ar，以等效电路分离体相与晶界电阻，并采用分布松弛时间（DRT）分析判别重叠弛豫过程；DRT 的峰分解与归属策略沿用课题在氧化物固体电解质界面阻抗分解中的一贯处理方式，细节见补充材料。离子迁移数以 H₂–空气浓差电池 OCV 法测定，电子电导率以 Hebb–Wagner 极化法在变厚度样品上测定。单电池测 I–V–P 曲线（600 °C，3% H₂O-H₂｜空气），并在 0.3 A·cm⁻² 恒流下测试 100 h。需说明：DRT 与等效电路的方法学原始文献不在本稿引用白名单内，相关方法学引用待补核验，此处不以 [n] 充数。

## 2.5 数据统计

电导率与致密化数据取 3–5 片样品，单电池数据取 2–3 电芯，晶粒尺寸与偏析数据取 3 视场 × 3 样。全部数值以 mean ± SD 报出，并在表内注明离散来源（片间/电芯间/拟合标准误）。

# 3 结果

表 1–7 中所有数值均为拟议值，待实验确认；表头规范统一为：指标、数值、单位、测试条件、重复次数 n、误差范围。

## 3.1 物相组成与致密化行为

图 2 的全组 XRD 谱中，GDC-0.10 仅呈现萤石结构衍射峰，未见 Gd₂O₃ 等次相，说明 800 °C 煅烧粉体已达到单相固溶；晶格常数随 Gd 含量增加而单调下降，与 Gd³⁺ 半径小于 Ce⁴⁺ 的取代关系一致（表 1）。图 3 的膨胀曲线显示 GDC-0.10 在 780 °C 附近开始收缩，明显早于商业粉体对照样，最终在 1300 °C/4 h 达到 98.2% 相对密度（表 2）；同一温度下 GDC-0.10Co 的相对密度更高（99.0%），但该优势是否以晶界电导为代价需由 3.3 与表 8 判定。

表 1｜XRD 物相识别与晶格参数（Rietveld 精修；全部数值为拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶格常数 a | 5.418 | Å | 室温/空气/1300 °C 烧结片体 | 3 | ±0.002（mean ± SD） |
| 晶胞体积 V | 159.1 | Å³ | 同上 | 3 | ±0.2 |
| 次相含量（Gd₂O₃ 等） | <1（低于检出限，3 片均未检出） | wt% | 同上 | 3 | 未检出 |
| 晶粒尺寸（Scherrer） | 28 | nm | 800 °C/2 h 煅烧粉体 | 3 | ±3 |

表 2｜致密化与烧结温度（判据 ii；拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（GDC-0.10，1300 °C） | 98.2 | % | 空气/4 h/片体（阿基米德法） | 5 | ±0.4 |
| 相对密度（GDC-0.10，1250 °C） | 95.3 | % | 同上 | 5 | ±0.5 |
| 相对密度（GDC-0.10Co，1300 °C） | 99.0 | % | 同上 | 5 | ±0.3 |
| 收缩起始温度 | 780 | °C | 空气/5 °C·min⁻¹/膨胀仪 | 3 | ±15 |
| 线收缩率 | 17.5 | % | 同上 | 3 | ±0.6 |
| 平均晶粒尺寸 | 0.45 | μm | SEM 断面/截线法/1300 °C | 3 视场 × 3 样 | ±0.08 |

## 3.2 微结构与晶界化学

STEM-EDS 线扫显示 GDC-0.10 晶界的 Gd 浓度约为体相的 1.8 倍，Si 富集为 2.5 at%，而商业粉体对照样晶界 Si 达 8.6 at%（表 3）；以 Ca 为共掺组元的 CG-1 在晶界出现明显 Ca 富集，说明碱土元素倾向偏析至晶界。XPS Ce 3d 分峰给出还原态（600 °C、5% H₂/Ar）表层 Ce³⁺ 占比 18.5%，而 TGA 由 Δδ = 0.019 反推的体相 Ce³⁺ 占比约为 4%（换算依据：Δδ = 0.019 对应每化学式单元额外 0.019 个氧空位，按 2[Ce³⁺] ↔ 1 个空位计，[Ce³⁺]/[Ce] = 2 × 0.019 / 0.90 ≈ 4.2%）；两者差异归因于 XPS 的表层敏感性，即还原自表面起始并向体相推进。

表 3｜晶界偏析与 Ce³⁺/氧空位定量（拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶界/体相 Gd 浓度比 | 1.8 | 无量纲 | 600 °C 退火/空气 | 3 视场 × 3 样 | ±0.3 |
| 晶界 Si 富集（GDC-0.10） | 2.5 | at% | 同上 | 同上 | ±0.8 |
| 晶界 Si 富集（GDC-0.10-C） | 8.6 | at% | 同上 | 同上 | ±1.2 |
| Ce³⁺ 占比（氧化态，表层） | 12.3 | % | 空气/600 °C/XPS Ce 3d | 3 | ±1.1 |
| Ce³⁺ 占比（还原态，表层） | 18.5 | % | 5% H₂/Ar/600 °C/XPS | 3 | ±1.2 |
| Ce³⁺ 占比（还原态，对照样） | 27.4 | % | 同上 | 3 | ±1.6 |
| 氧非化学计量增量 Δδ（TGA） | 0.019 | 无量纲 | 5% H₂/Ar，500–700 °C | 3 | ±0.003 |
| Raman 缺陷/本征峰强度比 | 0.42 | 无量纲 | 室温/空气/片体 | 3 | ±0.05 |

## 3.3 离子输运与电子漏电行为

图 5 的 Arrhenius 图显示，GDC-0.10 在 500–700 °C 全温区呈单一热激活行为，600 °C 空气下 σbulk = 0.030、σgb = 0.060、σtotal = 0.0200 S·cm⁻¹（表 4），换算方式为 1/σtotal = 1/σbulk + 1/σgb，对应晶界贡献占总电阻的 33%；商业粉体对照样的 σgb 仅 0.018 S·cm⁻¹，晶界贡献升至 63%，且其 σgb 活化能（1.15 eV）明显高于本文样品（1.02 eV），与晶界 SiO₂ 型阻挡层被清除的假设一致，但该因果链条仍为 proposed（见 4.2）。

600 °C、5% H₂/Ar 下 σe = 8.0×10⁻⁴ S·cm⁻¹，σion = 0.0200 S·cm⁻¹，σtotal = 0.0208 S·cm⁻¹，三者自洽性为 tion = σion/σtotal = 1/(1 + σe/σion) = 1/(1 + 0.040) = 0.962，且 te = σe/σtotal = 0.038，与 1 − tion 一致。需指出判据原始形式的内在约束：σe ≤ 0.01 S·cm⁻¹ 与 tion ≥ 0.95 在 σion ≈ 0.02 S·cm⁻¹ 量级下并非独立条件——tion ≥ 0.95 要求 σe ≤ σion/19 ≈ 1.1×10⁻³ S·cm⁻¹，故本文以 σe ≤ 1×10⁻³ S·cm⁻¹ 作为实际门槛。对照样 GDC-0.10-C 的 σe 为 4.5×10⁻³ S·cm⁻¹（σtotal = 0.0245 S·cm⁻¹，tion = 0.816），与本文样品的差异可记为约 5.6 倍。

表 4｜电导率随温度变化与活化能（空气/EIS；拟议值，待实验确认）

| 温度 | σbulk | σgb | σtotal | 单位 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 °C | 0.0101 | 0.0201 | 0.0067 | S·cm⁻¹ | 3 | ±8%（mean ± SD） |
| 550 °C | 0.0174 | 0.0348 | 0.0116 | S·cm⁻¹ | 3 | ±7% |
| 600 °C | 0.0300 | 0.0600 | 0.0200 | S·cm⁻¹ | 3 | ±6% |
| 650 °C | 0.0534 | 0.1068 | 0.0356 | S·cm⁻¹ | 3 | ±6% |
| 700 °C | 0.0960 | 0.1920 | 0.0640 | S·cm⁻¹ | 3 | ±5% |
| Eabulk / Eagb | 0.78 / 1.02 | — 见注 | 按 500–700 °C 序列拟合 | eV | 3 | 拟合标准误 ±0.03 / ±0.05 |

注：Ea 列的单位与误差在该行内给出，"测试条件"由该行说明；对照样 Eagb = 1.15 ± 0.05 eV。

表 5｜电子电导抑制与离子迁移数（判据 i；拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子电导率 σe | 8.0×10⁻⁴ | S·cm⁻¹ | 600 °C/5% H₂/Ar（Hebb–Wagner） | 3 | ±0.6×10⁻⁴ |
| 离子电导率 σion | 0.0200 | S·cm⁻¹ | 600 °C/空气（阻塞电极） | 3 | ±0.0012 |
| 还原气氛总电导 σtotal | 0.0208 | S·cm⁻¹ | 600 °C/5% H₂/Ar | 3 | ±0.0012 |
| 离子迁移数 tion | 0.962 | 无量纲 | 600 °C/H₂–空气浓差电池 | 3 | ±0.008 |
| 电子迁移数 te | 0.038 | 无量纲 | 由 1 − tion 导出 | 3 | ±0.008 |
| σe（对照样 GDC-0.10-C） | 4.5×10⁻³ | S·cm⁻¹ | 600 °C/5% H₂/Ar | 3 | ±0.5×10⁻³ |

## 3.4 单电池电化学性能与短期耐久

600 °C、加湿 H₂（3% H₂O）｜空气条件下，GDC-0.10 单电池 OCV = 0.96 ± 0.01 V，较 Nernst 理论值（约 1.10 V）低 0.14 V。以 OCV 积分平均反推的有效 tion 约为 0.87，低于浓差电池/Hebb–Wagner 给出的 0.962，二者差异与沿 pO₂ 梯度上最还原区域的电子电导贡献及电极极化相符，属一致的解释而非矛盾。总电阻 R_Ω + Rp = 0.29 Ω·cm²，据此由零维匹配估计 PPD ≈ VOCV²/(4Rtot) = 0.96²/(4 × 0.29) ≈ 0.79 W·cm⁻²，与实测拟议值 0.82 W·cm⁻² 在误差内相符。对称电池电解质 ASR 由 ASR = L/σtotal = 15×10⁻⁴ cm / 0.0200 S·cm⁻¹ = 0.075 Ω·cm² 计得几何项，加上界面接触贡献后为 0.085 ± 0.008 Ω·cm²，满足判据 iii。

表 6｜单电池电化学性能（判据 iv；拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCV | 0.96（理论 ≈1.10） | V | 600 °C/3% H₂O-H₂｜空气 | 3 电芯 | ±0.01 |
| 峰值功率密度 PPD | 0.82 | W·cm⁻² | 同上 | 3 电芯 | ±0.05 |
| 欧姆电阻 R_Ω | 0.14 | Ω·cm² | 600 °C/EIS | 3 电芯 | ±0.01 |
| 极化电阻 Rp | 0.15 | Ω·cm² | 600 °C/EIS | 3 电芯 | ±0.02 |
| 电解质 ASR（对称电池） | 0.085 | Ω·cm² | 600 °C/空气 | 3 | ±0.008 |
| OCV（对照样 GDC-0.10-C 单电池） | 0.83 | V | 600 °C/3% H₂O-H₂｜空气 | 2 电芯 | ±0.02 |
| PPD（对照样 GDC-0.10-C 单电池） | 0.41 | W·cm⁻² | 同上 | 2 电芯 | ±0.04 |

0.3 A·cm⁻² 恒流 100 h 测试中电压衰减 12 ± 4 μV·h⁻¹（相对 100 h 约 0.2%），测试后 R_Ω 增幅 6%、Rp 增幅 18%，断面 SEM 未见分层或贯穿裂纹，仅阴极侧出现轻微晶粒粗化。该结果仅支持 600 °C、0.3 A·cm⁻²、100 h 条件下的短期稳定性，不构成长期稳定运行的证据。

表 7｜短期（100 h）耐久性与退化速率（拟议值，待实验确认）

| 指标 | 数值 | 单位 | 测试条件 | n | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压衰减速率 | 12 | μV·h⁻¹（≈0.2% / 100 h） | 600 °C/0.3 A·cm⁻²/恒流 | 3 电芯 | ±4 |
| 测试后 R_Ω 增幅 | 6 | % | 600 °C/EIS，对比初始 | 3 电芯 | ±3 |
| 测试后 Rp 增幅 | 18 | % | 同上 | 3 电芯 | ±6 |
| 界面形貌变化 | 未见分层/贯穿裂纹，阴极侧轻微晶粒粗化 | 定性描述 | 测试后断面 SEM 对比 | 3 电芯 | 不适用统计口径 |

# 4 讨论

## 4.1 三条机制线索

低温致密化。GDC-0.10 收缩起始温度前移 780 °C、1300 °C 已达 98.2% 相对密度，且 TGA 显示还原态 Δδ 增大。候选解释有二：一是 Gd 取代带来的晶格畸变与氧空位浓度升高提高体扩散系数，使致密化在较低温度启动[1]；二是 Co 助剂或 Ca 共掺组元在晶界形成瞬态液相或润湿层，加速颗粒重排。二者可用"现象—候选机制—排他性证据"结构区分：前者要求收缩前移与 Δδ 增大同步出现（膨胀仪 + TGA 已有对应方案），后者要求 STEM-EDS/HRTEM 直接观测到晶界非晶相或富掺杂层。

晶界电阻与空间电荷层。本文样品 σgb 提升与晶界 Si 从 8.6 at% 降至 2.5 at% 同时发生，σgb 活化能同步由 1.15 eV 降至 1.02 eV。这既可用"杂质清除"解释，也可用"空间电荷层势垒降低"解释，两者判据不同：前者要求晶界杂质含量与 σgb 定量相关，后者要求变 pO₂ 下 σgb 与其活化能同步变化，并由 DRT 峰位漂移给出旁证[4]。现有数据不足以排他，须待变氧分压 EIS 与 STEM-EDS 定量关联。

电子漏电抑制与 Ce 缺陷化学。还原态表层 Ce³⁺ 由 27.4% 降至 18.5%，体相 Δδ 亦减小，σe 随之降低约 5.6 倍。候选机制包括掺杂对 Ce⁴⁺/Ce³⁺ 还原平衡的移动、氧空位有序化对电子跃迁路径的抑制，以及单层/亚微米结构下界面处的电子阻塞。三者的区分需要变厚度 Hebb–Wagner 数据，目前仅能记为 proposed[1,4]。

## 4.2 机制证据评估

本稿全部数据为拟议值，表 8 中所有机制条目一律记为 proposed，不作"已确认""已识别"类强声称；待表 1–7 落定后再逐行改判。

表 8｜机制假设与证据状态（全部条目当前为 proposed）

| 机制解释 | 预期观测 | 支撑手段 | 当前状态 | 判定依据/引用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温致密化源于氧空位增强体扩散 | 收缩起始温度前移、Δδ 增大 | 膨胀仪 + TGA | proposed（数值为拟议值） | [1] |
| 低温致密化源于瞬态液相/晶界润湿 | 晶界非晶相或富掺杂层 | STEM-EDS、HRTEM | proposed | 白名单无对应文献支撑，待补核验 |
| 晶界电阻下降源于杂质（Si/Ca）清除 | 晶界 Si/Ca at% 降低 | STEM-EDS 线扫 | proposed | [1] |
| 晶界电阻下降源于空间电荷层势垒降低 | σgb 活化能与偏析电位同步变化 | 变 pO₂ EIS + DRT | proposed | [4] |
| 电子漏电抑制源于 Ce³⁺ 占比降低 | Ce 3d 中 Ce³⁺ 分数下降 | XPS + TGA | proposed | [1][4] |
| 漏电抑制源于单层/亚微米结构的电子阻塞 | σe 随厚度变化 | Hebb–Wagner 变厚度 | proposed | [4] |
| OCV 提升源于电子电导降低而非电极极化改善 | OCV 与 σe 关联、Rp 无显著变化 | 浓差电池 + EIS | proposed | [4] |
| Ca 共掺样低温致密化源于 Ca 晶界偏析 | 晶界 Ca 富集 | STEM-EDS | proposed | 白名单无 CDC 文献，仅作对照 |

## 4.3 文献对比与性能定位

表 9｜与白名单文献的性能对标（单电池列因缺乏已核验同条件数据而标注"待核验"）

| 文献 | 电解质体系 | 厚度 | 测试温度 | 燃料/气氛 | OCV | PPD | 稳定性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本文 | GDC-0.10（单层） | 15 μm（拟议值） | 600 °C | 3% H₂O-H₂｜空气 | 0.96 V（拟议值） | 0.82 W·cm⁻²（拟议值） | 100 h 短期（拟议值） | 四项判据汇总 |
| [1] | CeO₂ 基电解质改性体系（综述） | 待核验（须查原文） | 待核验 | 待核验 | 待核验（本稿未核验其单电池数据） | 待核验 | 待核验 | 仅取综述中明确给出实测值的条目 |
| [4] | GDC/YSZ 双层电解质 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 双层对照，用于论证单层结构简化 |
| [3] | LSCF-GDC 三相复合阴极 | 不对标（阴极侧） | 待核验 | 待核验 | 不对标 | 不对标 | 待核验 | 仅用于阴极-电解质共烧工艺对照 |
| [2] | La₀.₃Sr₀.₆Ti₁₋ₓNiₓO₃₋δ 纤维燃料电极（SOEC） | 不对标 | 待核验 | 待核验 | 不对标 | 不对标 | 待核验 | 电解池体系，仅作燃料电极侧对照 |
| [5] | Yb 掺杂 CaMnO₃₋δ 氧电极（rSOC） | 不对标 | 待核验 | 待核验 | 不对标 | 不对标 | 待核验 | 仅作缺陷化学/结构-性能数据集对照 |

因 [1][4] 为综述与制备技术类文献、[2][3][5] 属电极侧体系，本稿未能核验到与本文同条件（600 °C、加湿 H₂｜空气、单层 GDC）的单电池 OCV/PPD 数据，故表 9 的单电池列一律标注"待核验"，不填入未经核验的数值；该表当前退化为"材料层电导率—烧结温度"对标框架，正文在此明确说明白名单缺乏同条件单电池基准数据。可安全引用的定性对照有三点：其一，过渡金属烧结助剂路线在降低烧结温度的同时常伴随晶界电导劣化，构成本文选择"晶界净化 + 组成优化"而非助剂路线的理由[1]；其二，GDC/YSZ 双层结构虽可抑制电子漏电，却引入额外界面电阻与热膨胀失配，是本文验证单层亚微米结构的对照背景[4]；其三，阴极侧共烧窗口受限，界面反应相与元素互扩散对电解质表面化学提出要求，与本文控制晶界/界面化学的思路互补[3]。

## 4.4 局限与展望

现有耐久时长为 100 h 量级，与工业需求的 1000 h 以上存在明显差距，任何稳定性结论均限于短期。全部判据数值为拟议值，未实测前本文的一切机制陈述限于方法层。单电池电芯间离散度（n = 2–3）会直接影响 PPD 的置信区间。后续工作应优先补足：变氧分压 EIS 与 DRT 联用以分离空间电荷层与杂质效应；变厚度 Hebb–Wagner 测电子电导以判定结构阻塞贡献；以及 Ca 单掺/共掺路线的系统文献核验——白名单中缺少 CDC 直接文献，相关外推须在补充已核验文献后展开。

# 5 结论

致密化：在拟议数据下，GDC-0.10 于 1300 °C/4 h 空气烧结即达 98.2 ± 0.4% 相对密度（n = 5），收缩起始温度 780 ± 15 °C；1250 °C 仅达 95.3%，说明 ≤1300 °C 单层共烧的工艺窗口偏紧但可达。

晶界与输运：600 °C 空气下 σbulk = 0.030、σgb = 0.060、σtotal = 0.0200 S·cm⁻¹（n = 3），晶界电阻占 33%，σgb 活化能 1.02 ± 0.05 eV，低于商业粉体对照样的 1.15 ± 0.05 eV。

漏电抑制：600 °C、5% H₂/Ar 下 σe = 8.0×10⁻⁴ S·cm⁻¹、σion = 0.0200 S·cm⁻¹、σtotal = 0.0208 S·cm⁻¹，据此得 tion = 0.962 ± 0.008（n = 3），对照样 tion 为 0.816。

单电池验证：600 °C 下 OCV = 0.96 ± 0.01 V、PPD = 0.82 ± 0.05 W·cm⁻²，0.3 A·cm⁻² 恒流 100 h 电压衰减 12 ± 4 μV·h⁻¹，仅支持短期稳定性结论。

展望：晶界电阻降低与电子漏电抑制的因果归属仍属 proposed，需由 STEM-EDS、XPS、TGA 与 DRT 定量数据检验；后续应延长耐久测试至 500–1000 h 量级，并在补充已核验 CDC 文献后评估 Ca 共掺路线的外推可行性。

# 参考文献

[1] 葛静静. Research Progress on the Modification of CeO2-Based Electrolytes for Intermediate and Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Advances in Material Chemistry（材料化学前沿）, 2025. [2] WANG H B, WANG L Y, LUO L H, et al. Electrolytic CO2 Performance of La0.3Sr0.6Ti1-xNixO3-δ-based Fiber Fuel Electrode for Solid Oxide Electrolysis Cell[J]. Journal of Inorganic Materials（无机材料学报）, 2025. [3] LUO L H, LIN Y C, SHI J J, et al. Preparation and Properties of Three-phase Composite Cathode of LSCF-GDC Dipped LSM Sol[J]. Journal of Inorganic Materials（无机材料学报）, 2016. [4] ZHANG C, LIU L Z, PENG J, et al. Research Progress of Double-layer Electrolyte and Its Preparation Technology for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Chinese Rare Earths（稀土）, 2024. [5] YANG Q, FAN H P, LIN X, et al. A dataset for structure, defect chemistry and electrochemical performance of Yb-doped CaMnO3-δ oxygen electrodes for RSOCs[J]. Nuclear Techniques（核技术）, 2026.

注：以上元数据仅含作者、题名、刊名与年份，卷(期)、页码与 DOI 待核验补全，补全后按 GB/T 7714-2014 编号制补齐。白名单未覆盖的引用需求（CDC 直接文献、GDC 单电池基准数据、EIS/DRT 方法学原始文献）已在 §0、§2.4、§4.3 相应位置显式标注为缺口，未以任何占位引用替代。

# 参考文献

[1] 静静 葛. Research Progress on the Modification of CeO2-Based Electrolytes for Intermediate and Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Advances in Material Chemistry, 2025. DOI: https://doi.org/10.12677/amc.2025.133039

[2] Hongbin Wang, Leying WANG, Linghong LUO, Liang Cheng. Electrolytic CO 2 Performance of La 0.3 Sr 0.6 Ti 1- x Ni x O 3- δ -based Fiber Fuel Electrode for Solid Oxide Electrolysis Cell[J]. Journal of Inorganic Materials, 2025. DOI: https://doi.org/10.15541/jim20250056

[3] Luo Linghong, LIN You-Cheng, Shi Jijun, Cheng Hao Liang. Preparation and Properties of Three-phase Composite Cathode of LSCF-GDC Dipped LSM Sol[J]. Journal of Inorganic Materials, 2016. DOI: https://doi.org/10.15541/jim20150617

[4] Chun ZHANG, L.Z. Liu, Jun PENG, Yuanyuan Liu. Research Progress of Double-layer Electrolyte and Its Preparation Technology for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells[J]. Chinese Rare Earths, 2024. DOI: https://doi.org/10.3724/s1004-0277.202405016

[5] Qun YANG, Hongpeng Fan, Xiao LIN, Dehua Zheng. A dataset for structure, defect chemistry and electrochemical performance of Yb-doped CaMnO3-δ oxygen electrodes for RSOCs[J]. Nuclear Techniques, 2026. DOI: https://doi.org/10.3724/j.0253-3219.2026.hjs.49.260142