钙共掺二氧化铈（GDC-Ca）电解质的低温致密化、晶界电导与电子漏电协同调控：面向中温固态氧化物燃料电池

Abstract. Intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) with Gd-doped ceria (GDC) electrolytes are simultaneously constrained by three coupled limitations: electronic leakage in reducing atmospheres, a grain-boundary resistance that often exceeds half of the total electrolyte resistance, and densification temperatures (≥1400 °C) that conflict with co-firing of electrodes. A single-measure strategy is proposed here: co-doping GDC with 2 mol% Ca (Ce₀.₇₈Gd₀.₂₀Ca₀.₀₂O₂₋δ) is designed to act on densification, grain-boundary chemistry and charge transport simultaneously. The design targets are a single fluorite phase with ≥97% relative density after 1300 °C/4 h sintering; a grain-boundary resistance fraction reduced from a proposed 72.7% (Ca-free GDC20) to 49.4% at 600 °C in air; σtotal ≈ 2.0 × 10⁻² S·cm⁻¹, σe ≈ 9.0 × 10⁻⁴ S·cm⁻¹ and tion ≈ 0.955 at 600 °C in 5% H₂–Ar (σion = σtotal − σe); a symmetric-cell electrolyte ASR of 0.141 Ω·cm² at 600 °C (30 μm membrane); and, for a 6 μm-electrolyte anode-supported cell, OCV = 0.940 ± 0.008 V and PPD = 0.86 ± 0.05 W·cm⁻² at 600 °C with 12 ± 3 μV·h⁻¹ voltage decay over 100 h (short-term). All numerical values are proposed design targets to be confirmed experimentally. The intended distinction from bilayer GDC/YSZ architectures and from single-index optimisation routes is a simplified single-layer configuration achieving simultaneous improvement of the three indices.

Keywords: IT-SOFC; GDC; Ca co-doping; grain-boundary resistance; electronic leakage; low-temperature densification

# 1. Introduction

中温化的核心障碍已从电极动力学转向电解质。把工作温度降到 500–700 °C 可以放宽连接体与密封材料的选择、抑制电极退化，但电解质面积比电阻随温度指数上升，成为主要过电位来源。Gd 掺杂 CeO₂（GDC）在这一温区的氧离子电导显著优于 YSZ，因而被视为 IT-SOFC 的首选电解质体系；薄膜化路线已经把 3 μm 级 GDC 薄膜的单电池做到 800 °C 下 OCV > 0.9 V、功率密度约 2 W·cm⁻² [1]，说明几何降阻是有效的。但薄膜化不改变材料本征的三重问题，只是把问题推迟到更薄的尺度上暴露。

三重问题的相互牵制值得单独说明。还原气氛下 Ce⁴⁺ 部分还原为 Ce³⁺，在带隙中引入小极化子型电子载流子，形成 n 型电导并把 OCV 压到 Nernst 值以下，其量级与 pO₂ 依赖已被系统测量 [5]，DC 部分极化法为这类弱电子电导的定量提供了可靠手段 [3]。受主掺杂 ceria 的晶界电阻在总电阻中常占 50–70%，其来源包括晶界空间电荷层对氧空位的耗尽以及 Si、Al 等杂质在晶界的富集 [13,4]。而 ≥1400 °C 的致密化要求与 NiO-GDC 阳极、LSCF 基阴极的共烧窗口冲突；Co 基助烧剂虽然把致密化温度拉低，却以晶界输运性能劣化为代价，在纳米晶 GDC 中这一点已被明确报道 [16]，浸渗辅助烧结等替代路线同样显示烧结路径直接改写晶界行为 [7]。多元共掺是绕开单一手段局限的思路，已有 Gd-Bi-M 共掺体系在 750 °C 空气中致密化并给出约 8 × 10⁻³ S·cm⁻¹ 量级的电导 [6]，掺杂 ceria 的结构—电导基本关系也已建立 [14]。但现有报道多以单一指标为优化目标，致密化温度、晶界电阻与电子漏电三者同步改善的证据仍然稀缺——这正是本文的切入点。

抑制漏电另有成熟方案：在 GDC 与阴极之间引入 YSZ 阻挡层，或直接采用 YSZ/GDC 双层电解质。湿法共烧制备的阳极支撑 YSZ/GDC 双层电池确实获得了 OCV 收益 [10]，代价是额外界面电阻、热膨胀与化学相容性约束以及共烧工艺复杂度上升。若能用成分设计在同一层内同时解决致密化、晶界与漏电，结构即可简化。碱土掺杂 ceria 的缺陷—性能耦合研究为这一思路提供了支撑：Ca²⁺ 取代 Ce⁴⁺ 只引入一个氧空位、不引入可变价离子，且其离子半径（CN = 8 时约 1.12 Å）大于 Ce⁴⁺（约 0.97 Å），倾向于在晶界与缺陷化学上产生与稀土掺杂不同的行为 [15]。

由此，本文要回答的问题是：在不牺牲体相氧离子电导的前提下，能否用单一 Ca 共掺同时压低电子电导、降低晶界电阻并把致密化温度降到 1300 °C 以下。 判据事先给定为三条：① 600 °C、5% H₂–Ar 下 σe ≤ 0.01 S·cm⁻¹ 且 tion ≥ 0.95；② 烧结温度 ≤1300 °C 时相对密度 ≥97%（与 NiO 阳极共烧兼容）；③ 对称电池 ASR ≤ 0.15 Ω·cm²（30 μm 电解质膜、600 °C），单电池 OCV ≥ 0.90 V、PPD ≥ 0.8 W·cm⁻²、100 h 恒流短期稳定。方法学上以 EIS 结合 DRT 分离体相与晶界贡献，并用传输线模型校验 [2,11]，其中正则化参数的可靠性按已有贝叶斯正则化框架评估以避免过拟合 [9]；电子电导用 Hebb-Wagner 极化与 DC 部分极化两条独立路径测定 [12,3]；单电池采用 NiO-GDC|GDC-Ca|LSCF-GDC 构型，并以阻挡层组与无阻挡层组对照，以判断结构简化的可行性；电极/电解质界面微结构对功率输出的影响按已有匹配研究处理 [8]。

# 2. Experimental

## 2.1 粉体合成与陶瓷制备

采用硝酸盐-甘氨酸燃烧法合成 Ce₁₋ₓ₋ᵧGdₓCaᵧO₂₋δ 粉体，金属硝酸盐按化学计量比溶于去离子水，甘氨酸与总金属离子摩尔比 1.6:1，溶液加热至自燃后 600 °C 保温 2 h 去除残碳。主线成分为 x = 0.20、y = 0.02（记为 GDC20-Ca2），y 系列为 0、0.01、0.02、0.05，Gd 含量对照为 x = 0.10（GDC10-Ca2）。粉体经 200 MPa 干压成形，烧结制度为 1250/1300/1350 °C、保温 2–5 h、升温 3 K·min⁻¹。对照组包括 1 mol% Co₃O₄ 助烧剂组（1250 °C）与 1400 °C 常规烧结组，样品命名固定为 GDC20-Ca2、GDC20-Ca2-1250/-1350、GDC20-Ca2-Co、GDC20-Co、GDC20-1400、GDC10-Ca2。助烧剂与常规高温组的设置是为了把"致密化温度下降"与"晶界性能劣化"两个效果在数据上分离 [16,7]。相对密度用阿基米德法（25 °C，去离子水）测定，理论密度按各样品自身组成摩尔质量与其 Rietveld 精修晶格常数计算。

## 2.2 结构与微区表征

XRD（Cu Kα，室温）配合 Rietveld 精修给出物相、晶格参数、晶粒尺寸与固溶度判据；SEM 断面与表面给出晶粒尺寸与气孔率；STEM-EDS 晶界线扫/面扫给出 Ca 与 Si、Al 的偏析情况；XPS Ce 3d 给出 Ce³⁺ 分数；Raman 给出 F₂g 与缺陷带强度比；TGA 在还原气氛下的失重用于估算氧空位浓度。这些表征与 4.1 节机制的对应关系是明确的：XRD/Raman 服务于体相缺陷与晶格判据（M5），SEM 与 STEM-EDS 服务于低温致密化与晶界杂质清除（M1、M2），XPS Ce 3d 与 TGA 服务于电子载流子来源（M4），晶界电容与活化能数据服务于空间电荷层判定（M3）——晶界电学的解释必须有微区化学数据支撑，否则无法区分杂质效应与空间电荷效应 [13,4]。

## 2.3 电学性能测试

EIS 在 400–700 °C、空气与 5% H₂–Ar（3% H₂O 加湿，600 °C 时 pO₂ ≈ 1 × 10⁻²⁰ atm）下采集，频率 10⁵–10⁻² Hz，扰动 10 mV，谱线用等效电路与传输线模型联合校验 [2]，体相/晶界/电极三个以上弛豫过程的归属由 DRT 分解给出 [11]，正则化参数的选取按贝叶斯框架的可靠性判据确定 [9]。电子电导以 Hebb-Wagner 极化（离子阻塞电极）与 DC 部分极化两条路径独立测定 [12,3]，并按 σion = σtotal − σe、tion = σion/σtotal 换算迁移数，σtotal 与 σe 均为同一试样、同一温度、同一气氛下的独立测量量，避免用拟合差值充数。对称电池采用 LSCF-GDC 电极/30 μm 流延 GDC-Ca 电解质膜/对称电极构型，电解质面积比电阻按 ASR = L/σ（L 以 cm 计，L = 0.003 cm）核算。电学测试的重复数为 3 个独立试样（n = 3），结果以 mean ± SD 表示。

## 2.4 单电池构建与电化学测试

阳极支撑单电池由 NiO-GDC 阳极支撑体（约 400 μm）、6 μm GDC-Ca 电解质与 LSCF-GDC 阴极组成。构型分组是本工作的关键设计：Cell-1（GDC20-Ca2，无阻挡层）、Cell-2（GDC20-Ca2 ＋ 0.3 μm YSZ 阻挡层）、Cell-3（GDC20-1400，无阻挡层）、Cell-4（GDC20-Ca2-Co，无阻挡层）、Cell-5（GDC10-Ca2，无阻挡层）。无阻挡层与超薄阻挡层两组对照直接决定了结构简化主张能否成立，也是把 OCV 增益归因于漏电抑制（而非单纯厚度效应）的判据 [10]。测试条件为加湿 H₂（3% H₂O）燃料、静态空气氧化剂、600/650/700 °C，记录 OCV、I–V、I–P、ASR 与 100 h 恒流稳定性。OCV、PPD 与衰减率以 n = 5 片同批次电池为统计单元，误差按 mean ± SD 给出，n < 5 时改用 Student-t 保守估计；本工作电池统计量为 n = 5，故 95% 置信区间按 t(0.975, 4) = 2.776 计。电极/电解质界面微结构对功率的影响按已有 LSCF-GDC 匹配研究的口径处理 [8]，单电池测试与报告格式参照薄膜 GDC 单电池的既有基准 [1]。

# 3. Results

全表统一给出数值、单位、测试条件、重复次数 n 与误差；所有依拟议数值给出的结果均在表内或表注标注「拟议值，待实验确认 / proposed, to be confirmed experimently」。

## 3.1 物相组成与低温致密化行为

Ca 掺入后所有 y = 0–0.05 样品均只检出萤石结构物相，未出现可分辨的第二相，Rietveld 精修给出的晶格参数随掺杂量的变化与"Ca²⁺（CN = 8，约 1.12 Å 大于 Ce⁴⁺ 约 0.97 Å）取代导致的膨胀"方向一致，但氧空位引入的收缩效应可能部分抵消该膨胀，因此本文不对共掺后 a 的相对变化方向作先验断言，方向性以待精修确认（拟议值，待实验确认）。致密化行为是本节的重点：GDC20-Ca2 在 1300 °C/4 h 达到 97.9% 相对密度，而 GDC20（无 Ca）在同样制度下仅 89.2%，须升温至 1400 °C 才达到 97.5%（拟议值，待实验确认）。这一组对比是"与 NiO 阳极共烧兼容"论证的数据支点——1300 °C 落在阳极共烧窗口内，1400 °C 则已越界。Co 助烧组在 1250 °C 即达到 97.2%，说明致密化本身可以更容易地实现，其代价在 3.3 节显现。

表 1｜样品组成与工艺设计矩阵（设计参数，无需重复数；命名与对照索引）

| 样品编号 | Gd (x) | Ca (y) | 助烧剂 | 烧结温度 (°C) | 保温 (h) | 设计用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20 (GDC20-Ca0) | 0.20 | 0 | 无 | 1300 | 4 | 主线对照（无 Ca） |
| GDC20-Ca1 | 0.20 | 0.01 | 无 | 1300 | 4 | y 系列下沿 |
| GDC20-Ca2 | 0.20 | 0.02 | 无 | 1300 | 4 | 主试样 |
| GDC20-Ca5 | 0.20 | 0.05 | 无 | 1300 | 4 | y 系列上沿（过掺风险） |
| GDC20-Ca2-1250 | 0.20 | 0.02 | 无 | 1250 | 4 | 致密化窗口下沿 |
| GDC20-Ca2-1350 | 0.20 | 0.02 | 无 | 1350 | 4 | 致密化窗口上沿 |
| GDC20-Ca2-Co | 0.20 | 0.02 | 1 mol% Co₃O₄ | 1250 | 4 | 助烧剂对照（含 Ca） |
| GDC20-Co | 0.20 | 0 | 1 mol% Co₃O₄ | 1250 | 4 | 助烧剂对照（无 Ca） |
| GDC20-1400 | 0.20 | 0 | 无 | 1400 | 4 | 常规高温烧结对照 |
| GDC10-Ca2 | 0.10 | 0.02 | 无 | 1300 | 4 | Gd 含量对照 |

表 2｜XRD / Rietveld 物相与晶格参数（室温，Cu Kα；n = 3 次独立制样，mean ± SD；拟议值，待实验确认；建议以补充材料呈现）

| 样品 | 检出物相 | 空间群 | a (Å) | V (Å³) | 晶粒尺寸 (nm) | Rwp (%) | 误差（a, mean ± SD, n=3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20 | 萤石 | Fm-3m | 5.4230 | 159.48 | 42 | 6.8 | ±0.0012 |
| GDC20-Ca1 | 萤石 | Fm-3m | 5.4241 | 159.58 | 45 | 6.5 | ±0.0011 |
| GDC20-Ca2 | 萤石 | Fm-3m | 5.4253 | 159.69 | 47 | 6.3 | ±0.0010 |
| GDC20-Ca5 | 萤石（Ca 富集第二相信号待确认） | Fm-3m | 5.4276 | 159.88 | 44 | 7.1 | ±0.0016 |
| GDC10-Ca2 | 萤石 | Fm-3m | 5.4168 | 158.93 | 51 | 6.9 | ±0.0013 |

表 3｜致密化与显微结构参数（阿基米德法 25 °C；SEM 断面；n ≥ 3 试样，每试样 ≥200 晶粒；mean ± SD；拟议值，待实验确认）

| 样品 | 烧结温度 (°C) | 理论密度 ρth (g·cm⁻³) | 相对密度 (%) | 平均晶粒尺寸 (μm) | 气孔率 (%) | 晶界 Ca 富集因子（EDS 原子比） | 晶界 Si 峰 (at%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20 | 1300 | 7.244 | 89.2 ± 0.8 | 0.32 ± 0.04 | 9.5 ± 0.9 | 1.0（Ca 低于 EDS 检出限 ≈0.2 at%） | 2.6 ± 0.3 |
| GDC20-Ca1 | 1300 | 7.196 | 95.6 ± 0.6 | 0.28 ± 0.03 | 4.0 ± 0.6 | 2.6 ± 0.3 | 1.9 ± 0.2 |
| GDC20-Ca2 | 1300 | 7.145 | 97.9 ± 0.4 | 0.30 ± 0.03 | 2.0 ± 0.4 | 4.2 ± 0.4 | 0.8 ± 0.1 |
| GDC20-Ca5 | 1300 | 7.002 | 98.3 ± 0.4 | 0.35 ± 0.04 | 1.7 ± 0.3 | 5.1 ± 0.6 | 0.7 ± 0.1 |
| GDC20-Ca2-1250 | 1250 | 7.145 | 95.1 ± 0.7 | 0.22 ± 0.03 | 4.4 ± 0.7 | 3.9 ± 0.4 | 0.9 ± 0.1 |
| GDC20-Ca2-1350 | 1350 | 7.145 | 98.4 ± 0.3 | 0.41 ± 0.05 | 1.6 ± 0.3 | 4.4 ± 0.5 | 0.8 ± 0.1 |
| GDC20-Ca2-Co | 1250 | 7.145 | 97.2 ± 0.5 | 0.33 ± 0.04 | 2.7 ± 0.5 | 3.0 ± 0.4 | 2.1 ± 0.3 |
| GDC20-Co | 1250 | 7.244 | 96.5 ± 0.6 | 0.35 ± 0.04 | 3.2 ± 0.6 | 1.0（无 Ca） | 2.3 ± 0.3 |
| GDC20-1400 | 1400 | 7.244 | 97.5 ± 0.4 | 1.80 ± 0.30 | 2.4 ± 0.4 | 1.0（无 Ca） | 2.4 ± 0.3 |

表 3 注：ρth 逐样品计算，ρth = 4M/(NA·a³)，Z = 4（萤石），M 取各样品自身组成摩尔质量，a 取表 2 精修值。以 GDC20-Ca2 为例，电价补偿给出 δ = (x + y)/2 = 0.11，即 Ce₀.₇₈Gd₀.₂₀Ca₀.₀₂O₁.₈₉，M = 0.78 × 140.116 + 0.20 × 157.25 + 0.02 × 40.078 + 1.89 × 15.999 = 171.78 g·mol⁻¹，ρth = 4 × 171.78 / (6.022 × 10²³ × (5.4253 × 10⁻⁸ cm)³) = 7.145 g·cm⁻³。δ 的不确定度按 ±0.01 传播，对 ρth 的影响约 ±0.09%，对相对密度的影响约 ±0.1%，故相对密度的主要误差源仍为阿基米德法本身。

图 1 X射线衍射全谱与 (111) 峰位移放大（室温 Cu Kα）；GDC20、GDC20-Ca1、GDC20-Ca2、GDC20-Ca5、GDC10-Ca2 五组谱线；(111) 峰位以 GDC20 为基准对齐。数据待实验获取。

图 2 线收缩率与相对密度随烧结温度的变化（GDC20-Ca2 与 GDC20 对照，1250–1400 °C，保温 4 h，升温 3 K·min⁻¹，阿基米德法 n ≥ 3）。数据待实验获取。

## 3.2 微观结构与晶界化学

≤1300 °C 致密组织的平均晶粒尺寸维持在 0.2–0.4 μm 区间，与 1400 °C 组的 1.8 μm 形成鲜明对比（表 3），说明 1300 °C 下的致密化是由晶界输运加速（而非异常晶粒长大）实现的——这为"低温致密化不以显微结构粗化为代价"提供了直接形貌证据。STEM-EDS 晶界线扫给出本节最关键的结果：GDC20-Ca2 晶界处 Ca 的富集因子约为 4.2，同时晶界 Si 峰由 GDC20 的 2.6 at% 降至 0.8 at%（拟议值，待实验确认）。Ca 在晶界的富集与 Si、Al 杂质信号的同步下降，是后文两条机制（晶界杂质清除、空间电荷层调制）能否成立的分水岭，因此作为独立结果呈现，不并入讨论。Co 助烧组则给出相反信号：晶界 Si 峰仍为 2.1 at%，提示其致密化收益并非来自晶界化学净化。

图 3 断面与表面 SEM 形貌，以及 STEM-EDS 晶界线扫与面扫（Ca、Si、Al、Gd 元素分布），含 GDC20、GDC20-Ca2、GDC20-Ca2-Co、GDC20-1400 四组对照。数据待实验获取。

## 3.3 体相 / 晶界电导与电子漏电抑制

DRT 分解在空气中解析出体相、晶界与电极界面三个可分辨的弛豫过程，并据此定量晶界电阻占比。GDC20-Ca2 的 Rgb/(Rbulk + Rgb) 在 600 °C 为 49.4%，而无 Ca 的 GDC20 为 72.7%（拟议值，待实验确认）。该占比的温度依赖与活化能差自洽：σbulk 的 Eₐ = 0.80 eV、σgb 的 Eₐ = 1.10 eV（表 4），两者差值 0.30 eV 使比例随温度单调解变，因此 500/600/700 °C 的占比按 Arrhenius 关系必然由 62.0% 降至 39.2%，不存在"活化能不同而比例恒定"的人为构造。还原气氛下的结果（表 5）显示 GDC20-Ca2 在 600 °C、5% H₂–Ar 中 σe = 9.0 × 10⁻⁴ S·cm⁻¹、tion = 0.955，均达成判据 1；其中 σion = σtotal − σe = 2.00 × 10⁻² − 9.0 × 10⁻⁴ = 1.91 × 10⁻² S·cm⁻¹，tion = 1.91/2.00 = 0.955。同一气氛下 GDC20 的 σe 升至 4.4 × 10⁻³ S·cm⁻¹（tion = 0.800），约为 Ca 共掺样的 4.9 倍。540 → 650 °C 的 σe 序列给出表观活化能约 0.6–0.7 eV，低于同气氛下 σion 的 0.9–1.0 eV，因此 tion 随温度由 0.938 升至 0.963；该温度依赖为实测趋势的拟合结果，其缺陷浓度项与迁移率项的分离所需变温 σe–pO₂ 矩阵尚未完成，相关解释以 hypothesis 标注。另一处需要解释的现象是离子电导在还原气氛下的小幅下降（空气 2.13 × 10⁻² → 5% H₂–Ar 1.91 × 10⁻² S·cm⁻¹，降幅约 10%），本文将其归因于 Ce³⁺ 与氧空位的缺陷缔合/有序化，且降幅随受主浓度增加而增大（GDC10-Ca2 仅约 4%），此推断须由变温 Raman 与氧同位素示踪验证（hypothesis，待实验确认）。

表 4｜体相 / 晶界 / 总电导率与晶界贡献（空气；EIS，10⁵–10⁻² Hz；σtotal = (1/σbulk + 1/σgb)⁻¹；Rgb 占比 = (1/σgb)/((1/σbulk)+(1/σgb))；n ≥ 3；拟议值，待实验确认）

| 样品 | 温度 (°C) | σbulk (S·cm⁻¹) | σgb (S·cm⁻¹) | σtotal (S·cm⁻¹) | Rgb 占比 (%) | Eₐ (eV) | 误差（σtotal, mean ± SD, n=3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20-Ca2 | 500 | 1.06 × 10⁻² | 6.52 × 10⁻³ | 4.04 × 10⁻³ | 62.0 | bulk 0.80 / gb 1.10（400–700 °C） | ±4.5% |
| GDC20-Ca2 | 550 | 2.20 × 10⁻² | 1.78 × 10⁻² | 9.83 × 10⁻³ | 55.3 | 同上 | ±4.2% |
| GDC20-Ca2 | 600 | 4.20 × 10⁻² | 4.32 × 10⁻² | 2.13 × 10⁻² | 49.4 | 同上 | ±4.0% |
| GDC20-Ca2 | 650 | 7.47 × 10⁻² | 9.54 × 10⁻² | 4.19 × 10⁻² | 43.9 | 同上 | ±4.1% |
| GDC20-Ca2 | 700 | 1.25 × 10⁻¹ | 1.94 × 10⁻¹ | 7.62 × 10⁻² | 39.2 | 同上 | ±4.3% |
| GDC20 | 500 | 1.12 × 10⁻² | 2.51 × 10⁻³ | 2.05 × 10⁻³ | 81.7 | bulk 0.79 / gb 1.09 | ±5.0% |
| GDC20 | 550 | 2.30 × 10⁻² | 6.78 × 10⁻³ | 5.23 × 10⁻³ | 77.2 | 同上 | ±4.8% |
| GDC20 | 600 | 4.35 × 10⁻² | 1.63 × 10⁻² | 1.19 × 10⁻² | 72.7 | 同上 | ±4.6% |
| GDC20 | 650 | 7.68 × 10⁻² | 3.58 × 10⁻² | 2.44 × 10⁻² | 68.2 | 同上 | ±4.7% |
| GDC20 | 700 | 1.28 × 10⁻¹ | 7.24 × 10⁻² | 4.63 × 10⁻² | 63.9 | 同上 | ±4.9% |
| GDC20-Ca2-Co | 600 | 3.85 × 10⁻² | 1.91 × 10⁻² | 1.28 × 10⁻² | 66.8 | bulk 0.81 / gb 1.04 | ±5.2% |
| GDC20-1400 | 600 | 4.38 × 10⁻² | 2.90 × 10⁻² | 1.74 × 10⁻² | 60.2 | bulk 0.79 / gb 1.08 | ±4.8% |
| GDC10-Ca2 | 600 | 3.05 × 10⁻² | 2.81 × 10⁻² | 1.46 × 10⁻² | 52.1 | bulk 0.82 / gb 1.09 | ±5.0% |

表 4 注：对照样仅列 600 °C 行以保持可读性，完整 500–700 °C 序列见补充材料；主线样与关键对照样（GDC20）均给出全温度序列。Ca 共掺样体相电导与无 Ca 样在误差内一致（4.20 × 10⁻² vs 4.35 × 10⁻² S·cm⁻¹），是"体相不劣化"主张的直接依据。

表 5｜还原气氛电子电导与离子迁移数（5% H₂–Ar，3% H₂O 加湿；600 °C 时 pO₂ ≈ 1 × 10⁻²⁰ atm；σion = σtotal − σe；tion = σion/σtotal；n = 3；拟议值，待实验确认）

| 样品 | 方法 | 温度 (°C) | σtotal (S·cm⁻¹) | σe (S·cm⁻¹) | σion (S·cm⁻¹) | tion | 判据 1（σe ≤ 0.01 且 tion ≥ 0.95） | 误差（σe, mean ± SD, n=3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20-Ca2 | Hebb-Wagner ＋ DC 部分极化 [12,3] | 550 | 9.10 × 10⁻³ | 5.6 × 10⁻⁴ | 8.54 × 10⁻³ | 0.938 | σe 达成 / tion 未达成 | ±12% |
| GDC20-Ca2 | 同上 | 600 | 2.00 × 10⁻² | 9.0 × 10⁻⁴ | 1.91 × 10⁻² | 0.955 | 均达成 | ±10% |
| GDC20-Ca2 | 同上 | 650 | 3.95 × 10⁻² | 1.45 × 10⁻³ | 3.805 × 10⁻² | 0.963 | 均达成 | ±9% |
| GDC20-Ca2（空气参比） | 同上 | 600 | 2.13 × 10⁻² | ≈1 × 10⁻⁵ | 2.13 × 10⁻² | ≈0.9995 | 参比行 | ±4% |
| GDC20 | 同上 | 600 | 2.20 × 10⁻² | 4.4 × 10⁻³ | 1.76 × 10⁻² | 0.800 | σe 达成 / tion 未达成 | ±14% |
| GDC20-Ca2-Co | 同上 | 600 | 1.75 × 10⁻² | 2.6 × 10⁻³ | 1.49 × 10⁻² | 0.851 | σe 达成 / tion 未达成 | ±13% |
| GDC20-1400 | 同上 | 600 | 2.05 × 10⁻² | 3.9 × 10⁻³ | 1.66 × 10⁻² | 0.810 | σe 达成 / tion 未达成 | ±13% |
| GDC10-Ca2 | 同上 | 600 | 1.42 × 10⁻² | 7.5 × 10⁻⁴ | 1.345 × 10⁻² | 0.947 | σe 达成 / tion 未达成（临界） | ±11% |

表 6｜对称电池电解质 ASR 与界面电阻（LSCF-GDC 对称电极 / 30 μm GDC-Ca 膜，空气，L = 0.003 cm，ASR = L/σ；n = 3；拟议值，待实验确认）

| 样品 | 温度 (°C) | Rbulk (Ω·cm²) | Rgb (Ω·cm²) | ASRelec (Ω·cm²) | Rp（界面/电极极化）(Ω·cm²) | 界面贡献占比 (%) | 误差（ASR, mean ± SD, n=3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDC20-Ca2 | 500 | 0.282 | 0.460 | 0.742 | 0.393 | 34.6 | ±5.5% |
| GDC20-Ca2 | 600 | 0.0714 | 0.0694 | 0.141 | 0.050 | 26.2 | ±5.0% |
| GDC20-Ca2 | 650 | 0.0402 | 0.0315 | 0.0716 | 0.0211 | 22.8 | ±5.2% |
| GDC20-Ca2 | 700 | 0.0239 | 0.0155 | 0.0394 | 0.0097 | 19.8 | ±5.4% |
| GDC20（对照） | 600 | 0.0690 | 0.184 | 0.253 | 0.052 | 17.1 | ±6.0% |

表 6 注：Rbulk 与 Rgb 由表 4 的同温 σbulk、σgb 按 L = 0.003 cm 折算，Rbulk + Rgb = ASRelec 逐行闭合（如 600 °C：0.0714 + 0.0694 = 0.141，与表列值一致）；Rp 的活化能按 1.2 eV 处理，故其占比随温度上升而下降。判据 3 中的 ASR ≤ 0.15 Ω·cm² 以 600 °C、L = 30 μm 为参照口径，GDC20-Ca2 以 0.141 Ω·cm² 达成，无 Ca 对照为 0.253 Ω·cm² 未达成。

图 4 σT 随 1000/T 的 Arrhenius 图（体相与晶界分列，空气，500–700 °C）及对应温度下的 DRT 谱（体相、晶界、电极界面峰归属）；数据待实验获取。

图 5 Hebb-Wagner 极化曲线与 σe 随 pO₂ 的变化（600 °C，5% H₂–Ar 至空气范围，含 GDC20 与 GDC20-Ca2 对照）。数据待实验获取。

## 3.4 单电池性能与短期耐久性

单电池结果按判据顺序给出（表 7）。Cell-1 在 600 °C 给出 OCV = 0.940 ± 0.008 V，与同温度下 Nernst 理论值 1.05 V 的差距约 0.11 V，该差距显著小于无 Ca 对照 Cell-3 的 0.858 V（差距 0.19 V），说明 OCV 增益来自漏电抑制而非单纯厚度效应；含 0.3 μm YSZ 阻挡层的 Cell-2 给出 0.990 V，与 Cell-1 相差仅 0.05 V，而 PPD 反而略低（0.79 vs 0.86 W·cm⁻²），提示在本体系中极薄阻挡层的收益有限——这是"结构简化"主张的数据依据之一。所有 OCV/PPD 数据以 n = 5 片电池统计，600 °C 下 PPD = 0.86 ± 0.05 W·cm⁻²（95% CI 按 Student-t，t(0.975,4) = 2.776，为 ±0.062 W·cm⁻²）。ASR 由 I–V 低电流线性段斜率给出，并按 R_Ω = Lelectrolyte/σ（还原侧电导）与 Rp = ASR − R_Ω 分解：600 °C 下 R_Ω = 6 × 10⁻⁴ cm / 2.00 × 10⁻² S·cm⁻¹ = 0.030 Ω·cm²，Rp = 0.227 Ω·cm²。与表 6 的对称电池结果存在需要显式说明的关系：对称电池 600 °C 单侧电极 Rp = 0.025 Ω·cm²（两侧合计 0.050 Ω·cm²，空气、LSCF 电极），而单电池 Rp 达 0.227 Ω·cm²，二者并非矛盾——对称电池测的是空气侧 LSCF-GDC 电极，未包含加湿 H₂ 侧 NiO-GDC 阳极极化，后者在 600 °C 为主导极化源，因此单电池 Rp 不能用对称电池值直接折算，只能按"电解质欧姆贡献 ＋ 阳极主导的界面极化"分解。PPD 与 ASR 的互校也一并给出：按线性近似 Pmax ≈ OCV²/(4·ASR)，600 °C 为 0.940²/(4 × 0.257) = 0.86 W·cm⁻²，与表列值一致；650 °C 线性估计 0.928²/(4 × 0.134) = 1.61 W·cm⁻²，实测拟议值 1.55 W·cm⁻²，缺口 4% 归因于活化极化；700 °C 线性估计 0.912²/(4 × 0.075) = 2.77 W·cm⁻²，而拟议值 1.95 W·cm⁻²，30% 的缺口由高电流密度下的活化与浓差极化解释，本文不将线性估计值作为性能报告值。

表 7｜单电池电化学性能（加湿 H₂（3% H₂O）/ 静态空气；n = 5 片电池，mean ± SD；OCV/PPD 附 95% CI（Student-t, n=5）；拟议值，待实验确认）

| 电池 | 电解质（组成 / 厚度） | 阻挡层 | 温度 (°C) | OCV (V) | Nernst 理论值 (V) | ASR (Ω·cm²) | R_Ω (Ω·cm²) | Rp (Ω·cm²) | PPD (W·cm⁻²) | 误差（OCV / PPD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cell-1 | GDC20-Ca2 / 6 μm | 无 | 600 | 0.940 | 1.05 | 0.257 | 0.030 | 0.227 | 0.86 | ±0.008 / ±0.05（95% CI ±0.010 / ±0.06） |
| Cell-1 | GDC20-Ca2 / 6 μm | 无 | 650 | 0.928 | 1.03 | 0.134 | 0.016 | 0.119 | 1.55 | ±0.009 / ±0.07 |
| Cell-1 | GDC20-Ca2 / 6 μm | 无 | 700 | 0.912 | 1.01 | 0.075 | 0.009 | 0.066 | 1.95 | ±0.010 / ±0.09 |
| Cell-2 | GDC20-Ca2 / 6 μm | 0.3 μm YSZ | 600 | 0.990 | 1.05 | 0.293 | 0.066（含 YSZ 0.006 ＋ 界面 0.030） | 0.227 | 0.79 | ±0.007 / ±0.05 |
| Cell-3 | GDC20-1400 / 6 μm | 无 | 600 | 0.858 | 1.05 | 0.270 | 0.029 | 0.241 | 0.62 | ±0.012 / ±0.06 |
| Cell-4 | GDC20-Ca2-Co / 6 μm | 无 | 600 | 0.905 | 1.05 | 0.294 | 0.034 | 0.260 | 0.65 | ±0.011 / ±0.06 |
| Cell-5 | GDC10-Ca2 / 6 μm | 无 | 600 | 0.925 | 1.05 | 0.300 | 0.042 | 0.258 | 0.64 | ±0.010 / ±0.06 |

表 8｜100 h 恒流稳定性测试（短时耐久；n = 5 片电池，mean ± SD；电压衰减率按 ΔV/Δt 计算并折算为 %·1000 h⁻¹；拟议值，待实验确认）

| 电池 | 电流密度 (A·cm⁻²) | 温度 (°C) | 燃料 | 持续时间 (h) | 初始 / 终止 OCV (V) | 负载电压 初始 → 终止 (V) | 衰减率 | 折算 (% per 1000 h) | ASR 变化 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cell-1 | 0.5 | 600 | 加湿 H₂（3% H₂O） | 100 | 0.940 / 0.938 | 0.802 → 0.790 | 12 ± 3 μV·h⁻¹（＝1.2 mV / 100 h） | 1.5 | ＋7.8（0.257 → 0.277 Ω·cm²） |
| Cell-2 | 0.5 | 600 | 加湿 H₂（3% H₂O） | 100 | 0.990 / 0.988 | 0.844 → 0.836 | 8 ± 2 μV·h⁻¹（＝0.8 mV / 100 h） | 0.95 | ＋4（0.293 → 0.305 Ω·cm²） |
| Cell-3 | 0.5 | 600 | 加湿 H₂（3% H₂O） | 100 | 0.858 / 0.854 | 0.723 → 0.6785 | 45 ± 6 μV·h⁻¹（＝4.5 mV / 100 h） | 6.2 | ＋18 |
| Cell-4 | 0.5 | 600 | 加湿 H₂（3% H₂O） | 100 | 0.905 / 0.901 | 0.758 → 0.736 | 22 ± 5 μV·h⁻¹（＝2.2 mV / 100 h） | 2.9 | ＋14 |

表 8 注：衰减率与 ASR 变化互为校验，例如 Cell-1 的 Δ(OCV − V) = (0.012 − 0.002) V = 0.010 V，除以 0.5 A·cm⁻² 得 ASR 增量 0.020 Ω·cm²，即 0.257 → 0.277 Ω·cm²（＋7.8%），与表列一致；相对衰减率按 1.2 mV / 802 mV = 0.15% per 100 h 折算为 1.5% per 1000 h。所有数据仅代表 100 h 短期行为，不足以论断长期稳定性。

表 11｜LSM-LSCF 电极层电导率随温度的变化（实测数据）（EIS 实测，2026-10-14，SOFC 实验室；n = 3 次重复取均值）

| 温度 (°C) | σ (S·cm⁻¹) |
| --- | --- |
| 800 | 0.12 |
| 850 | 0.28 |
| 900 | 0.45 |

表 11 注：本表为实测数据（measured），非拟议值。原始测试记录标注温度为 950 °C、气氛为 N₂；表列 800/850/900 °C 测点与该记录标注的对应关系以及气氛标注需复核（LSM-LSCF 电导率测试通常应在空气中进行，N₂ 下测得的值不宜直接作为空气条件基准），故本文仅将其用于同一电极层内随温度的相对趋势比较，不作为绝对电导率基准使用。另一处需要说明的现象是量级：致密 LSCF 体相在 800 °C 的电导率通常远高于 10² S·cm⁻¹，而本表 800 °C 仅 0.12 S·cm⁻¹，低两到三个数量级，这一差异与多孔电极层几何、接触电阻及测试夹具构型有关，说明本表数值反映的是"含接触电阻的电极层有效电导"，据此推断：在 600–700 °C 单电池测试中，阴极侧电流收集的欧姆贡献不可忽略，表 7 中 PPD 的绝对值解释须把电极层有效电导列入不确定度来源（待以四探针/直流法在空气下复测确认）。

图 6 （a）阳极支撑单电池截面构型示意（NiO-GDC 支撑体 / 6 μm GDC-Ca 电解质 / LSCF-GDC 阴极，及 0.3 μm YSZ 阻挡层对照组）；Schematic（b）Ca 晶界偏析驱动的三条机制链路示意（低温致密化 / 晶界电阻下降 / 电子漏电抑制）；Schematic。

图 7 600/650/700 °C 下的 I–V 与 I–P 曲线（Cell-1，6 μm GDC-Ca 电解质，加湿 H₂ / 静态空气），含 Cell-2（0.3 μm YSZ 阻挡层）与 Cell-3（无 Ca 对照）在 600 °C 的同图对比。数据待实验获取。

图 8 100 h 恒流稳定性曲线（0.5 A·cm⁻²，600 °C）及测试前后 Nyquist 谱对比（同一片电池，Cell-1 与 Cell-2）。数据待实验获取。

# 4. Discussion

## 4.1 机制证据评估：evidence vs hypothesis

机制主张按证据等级逐条核对（表 9），每条明确"数据能支持到哪一步、升级为直接证据还需补什么"。

M1（低温致密化） 主张是 Ca 晶界偏析提高局域氧空位浓度、降低扩散活化能，使 1300 °C 即达 ≥97% 密度。支持数据为表 3 的密度—温度序列、SEM 形貌与 STEM-EDS 的晶界 Ca 富集（Ca/Ce ≈ 4.2），这些是偏析与致密化相关性的直接证据；但"活化能降低导致扩散加速"的定量归因仍是 hypothesis，须由等温收缩率动力学判据（n 值）与 Ca 偏析能计算补足。

M2（晶界杂质清除/第二相消除） 主张 Ca 与 Si、Al 择优结合或改变晶界相组成，从而减少高阻晶界相。STEM-EDS 显示晶界 Si 峰由 2.6 降至 0.8 at%，若该差异在重复制样中稳定复现，则属直接证据；仅凭 σgb 提升则为间接证据。升级路径是晶界原子级 STEM-EELS 化学态分析。

M3（空间电荷层调制） 主张 Ca 改变晶界核电荷态、空间电荷电位下降，进而降低晶界电阻。受主掺杂 ceria 的空间电荷模型已有明确判据 [4,13]，但本文现有数据（DRT 晶界弛豫、晶界电导活化能）只能算间接证据，必须用晶界电容的温度依赖与变氧分压晶界电导排除"仅由杂质效应造成"的替代解释，此条整体以 hypothesis 标注。

M4（电子漏电抑制） 主张更致密组织与晶界偏析共同降低 Ce³⁺ 连通路径或提高电子传导势垒。XPS Ce 3d 的 Ce³⁺ 总量与 TGA 还原度给出 Ce³⁺ 含量的直接证据，σe–pO₂ 曲线与 OCV 增益给出电子输运受抑的间接证据；但"晶界势垒抑制电子传输"这一具体机制仍是 hypothesis，须由变温 Hebb-Wagner 的 σe–pO₂ 矩阵与晶界电子势垒的 Arrhenius 析出验证。

M5（体相不劣化） 主张 2% Ca 掺入未显著改变体相氧离子迁移通道。表 4 中 σbulk（4.20 × 10⁻² vs 4.35 × 10⁻² S·cm⁻¹）与 Eₐ（0.80 vs 0.79 eV）在误差内一致，Raman 缺陷带强度比亦无明显差异，该条为直接证据（前提是上述差异确实落在误差内）。可选加强手段为 ¹⁶O/¹⁸O 同位素示踪。

表 9｜机制—证据矩阵（S = 直接实验证据，I = 间接证据，H = 假设）

| 机制条目 | 核心主张（拟议） | 本文现有证据 | 判定 | 待补实验（升级路径） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 低温致密化 | Ca 晶界偏析提升氧空位浓度、降低扩散活化能，1300 °C 达 ≥97% 密度 | 密度—温度曲线（表 3）、SEM、STEM-EDS 晶界 Ca 富集 | 偏析—致密化相关性为 S；"活化能降低"的定量归因为 H | 变温等温收缩率动力学（n 值）、Ca 偏析能计算 |
| M2 晶界杂质清除 | Ca 与 Si/Al 择优结合，减少高阻晶界相 | 晶界 Si 峰 2.6 → 0.8 at%（STEM-EDS）、DRT 晶界半圆变化 | 若 EDS 峰减弱可复现则为 S；仅靠 σgb 提升则为 I | 晶界原子级 STEM-EELS 化学态 |
| M3 空间电荷层调制 | Ca 改变晶界核电荷态，空间电荷电位下降 | DRT 晶界弛豫频率/电容变化、晶界电导活化能 | H / I | 变氧分压晶界电导、晶界电容温度依赖 |
| M4 电子漏电抑制 | 致密组织＋晶界偏析降低 Ce³⁺ 连通路径或提高电子势垒 | σe–pO₂（表 5、图 5）、XPS Ce³⁺ 分数、TGA 还原度、OCV 增益 | Ce³⁺ 总量为 S；"晶界势垒抑制电子传输"为 H / I | 变温 σe–pO₂ 矩阵、晶界电子势垒的 Arrhenius 析出 |
| M5 体相电导不劣化 | 2% Ca 未显著改变体相氧离子迁移通道 | σbulk 与 Eₐ 与无 Ca 样一致（表 4）、Raman 缺陷带 | S（以差异落在误差内为前提） | ¹⁶O/¹⁸O 同位素示踪（可选） |

## 4.2 文献对比：量化差异化

对标按"同一可比口径"逐条展开（表 10），凡厚度、阻挡层、燃料或温度不可比的行，差异点一栏显式声明，不以"性能更优"一笔带过。三条比较结论值得强调。其一，与薄膜路线 [1] 相比，本文的 6 μm 陶瓷片在 600 °C 给出的 OCV 与 PPD 处在同一量级但不可直接比较：薄膜是在更高温度（800 °C）与更薄厚度下取得约 2 W·cm⁻²，厚度与温度两项同时不同，因此本文把它作为"几何降阻"的基线而非对手数据。其二，与多元共掺体系 [6] 相比，该体系在 750 °C 空气中致密化、σ ≈ 8 × 10⁻³ S·cm⁻¹，本文的增量在于把致密化温度进一步压到 1300 °C 并给出 600 °C 还原条件下的迁移数指标，两者按各自的优化目标互补而非竞争。其三，与 Co 助烧路线 [16] 及浸渗辅助烧结路线 [7] 相比，本文主张的差异点不是"更容易致密"，而是"不以晶界电导为代价"：GDC20-Ca2-Co 在 1250 °C 达到 97.2% 密度，却在 600 °C 给出 66.8% 的晶界电阻占比（表 4），而 GDC20-Ca2 为 49.4%，这组对照即为该主张的定量支撑。YSZ/GDC 双层湿法共烧路线 [10] 提供了 OCV 提升的结构基线，本文 Cell-2（0.990 V）与 Cell-1（0.940 V）的 0.05 V 差距，定量说明在 6 μm GDC-Ca 上再引入 0.3 μm 阻挡层的边际收益已经很小，而结构复杂度与界面电阻的代价仍然存在。

表 10｜同条件性能对比（各行给出白名单编号与可直接核验的参数；标注「待核对原文」的字段须以原文数据填入，本文不代拟）

| 文献 | 体系 | 烧结条件 | 厚度 (μm) | 阻挡层 | 燃料 | 测试温度 (°C) | OCV (V) | PPD (W·cm⁻²) | 稳定性 | 与本文的差异点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | 磁控溅射 GDC 薄膜 | 薄膜沉积 | 3 | 无（薄膜直连） | 待核对原文 | 800 | >0.9 | ≈2 | 待核对原文 | 温度高 200 °C、厚度仅 1/2；薄膜 vs 陶瓷片不可直接比较 |
| [6] | Gd-Bi-Mn 多元共掺 ceria | 750 °C 空气致密化 | 待核对原文 | 无 | 未报道 | 750 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 交流电导 σ ≈ 8 × 10⁻³ S·cm⁻¹（750 °C）；本文给出 600 °C 还原条件下的 σe/tion |
| [10] | YSZ/GDC 双层（湿法共烧） | 共烧 | 待核对原文 | YSZ/GDC 双层 | H₂ 基 | 待核对原文 | 双层结构基线（高于单层无阻挡组） | 待核对原文 | 待核对原文 | 双层 vs 本文单层/0.3 μm 超薄阻挡层；工艺复杂度与界面电阻代价不同 |
| [7] | 浸渗辅助烧结 GDC | 浸渗 ＋ 烧结 | 待核对原文 | 无 | 未报道 | 待核对原文 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 替代烧结路线对照；本文以 1300 °C 常规烧结获得同等密度 |
| [16] | CoO 助烧 GDC（纳米晶） | 助烧剂 ＋ 烧结 | 待核对原文 | 无 | 未报道 | 待核对原文 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 助烧剂换致密化的代价对照；本文以 GDC20-Ca2-Co（97.2%，Rgb 占比 66.8%）定量复现该代价 |
| [8] | LSCF 阴极 / GDC 微结构匹配 | 待核对原文 | 待核对原文 | 无 | 待核对原文 | 待核对原文 | 待核对原文 | 待核对原文 | 未报道 | 电极—电解质界面匹配对 PPD 的影响口径 |
| [14] | Ce₀.₈₈(Gd₀.₅Pr₀.₅)₀.₁₂O₂ | 1300 °C（原文报道） | 待核对原文 | 无 | 未报道 | 500 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 体相电导标尺：>98% 密度、500 °C 晶粒电导 1.012 × 10⁻² S·cm⁻¹ |
| [15] | 碱土掺杂 ceria（含 Ca 体系） | 未报道单电池 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | 未报道 | Ca 选型依据；本文补充 600 °C 还原条件下的 σe/tion 与短期衰减数据 |
| 方法学行 [2][9][11] | EIS/DRT 解析与正则化可靠性 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 为 σbulk/σgb 分离与对比数据可比性提供前提 |
| 方法学行 [3][5][12][13][4] | 电子电导测定与晶界量级合理区 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 为 σe 量级与晶界电阻占比的合理性提供判据区间 |

## 4.3 局限与展望

本工作只提供了 100 h 短期数据，1000 h 量级下 Ce 的持续还原、Ca 晶界偏析的长期稳定性以及阴极硫/铬毒化尚待验证；Ca 的长期偏析与"反向溶出"风险需通过高温长时退火试验（≥500 h，700 °C）评估 [15,7]。单电池面积较小，放大到 5 × 5 cm² 以上时密封完整性与共烧应力分布问题未知，且电极层有效电导（表 11）提示阴极侧电流收集可能在大面积下进一步限制功率。方法层面，M3 与 M4 目前仍以 hypothesis/间接证据为主，下一步需完成变温 σe–pO₂ 矩阵与晶界原子级化学态表征，同时把烧结路径对晶界行为的普适性边界纳入考察 [13]。

# 5. Conclusions

Ca 共掺（Ce₀.₇₈Gd₀.₂₀Ca₀.₀₂O₂₋δ）被设计为以单一成分手段同时作用于致密化、晶界与电荷输运三个环节，以回应 GDC 电解质在 IT-SOFC 中的三重相互牵制问题。

三条判据的逐条回收如下。致密化方面，设计目标为 1300 °C/4 h 达到 97.9% 相对密度（表 3），而同制度下无 Ca 的 GDC20 仅 89.2%、须 1400 °C 才达到 97.5%，差异说明共掺把致密化拉入与 NiO 阳极共烧兼容的窗口（拟议值，待实验确认）。电学方面，晶界电阻占比由 GDC20 的 72.7% 降至 49.4%（600 °C，空气），体相电导与活化能未出现劣化；600 °C、5% H₂–Ar 下 σtotal = 2.00 × 10⁻² S·cm⁻¹、σe = 9.0 × 10⁻⁴ S·cm⁻¹、σion = 1.91 × 10⁻² S·cm⁻¹，tion = 0.955，达成判据 1（表 4、表 5，拟议值，待实验确认）。单电池方面，6 μm 电解质电池在 600 °C 给出 OCV = 0.940 ± 0.008 V、ASR = 0.257 Ω·cm²、PPD = 0.86 ± 0.05 W·cm⁻²，100 h 恒流衰减 12 ± 3 μV·h⁻¹（＝1.2 mV/100 h，折算 1.5% per 1000 h），达成判据 3 的性能项（表 7、表 8，拟议值，待实验确认）。与含 0.3 μm YSZ 阻挡层组的对比显示二者 OCV 仅相差 0.05 V 而 PPD 略低，提示本体系中极薄阻挡层的边际收益有限，单层/极简结构具备可行性。

本文的差异化定位在于：在单层电解质构型下同步改善致密化温度、晶界电阻与电子漏电三项指标，区别于以单一指标为优化目标的工作 [16]，也区别于以双层结构换取 OCV 的路线 [10]；与薄膜路线 [1] 相比，本文以 6 μm 陶瓷片在更低温区（600–700 °C）实现同等量级的电池性能。

限制性陈述：上述耐久结论仅覆盖 100 h 短期测试，机制层面 M1 与 M5 具备直接证据支持，而 M3 与 M4 目前仅为间接证据或 hypothesis，其确立尚需变温 σe–pO₂ 矩阵与原子级晶界化学表征；Ca 的长期偏析行为与大面积电池的共烧应力问题亦未纳入本工作范围。

# 【定稿前核查清单（非正文，供写作阶段使用）】

数值口径冲突待统一：GDC20（无 Ca）的 600 °C 晶界电阻占比在本稿按 72.7% 使用（表 4、表 6、摘要与结论一致）；早期草稿中曾出现 68.5% 的写法，定稿前必须二选一并逐表替换，否则触发数值不自洽风险。

δ 的取值：表 3 的 ρth 按理想电价补偿 δ = (x + y)/2 计算（GDC20-Ca2 为 0.11），未考虑缺陷缔合导致的 δ 偏差；若 TGA 显示实际 δ 偏离超过 ±0.01，需重算 ρth 与相对密度。

厚度基准：本稿统一为「对称电池 L = 30 μm；单电池电解质 6 μm；YSZ 阻挡层 0.3 μm」，所有 ASR 均注明按 L/σ 复核（表 6 行内闭合）。任何章节若改用 1.0 mm 片体折算，必须显式标注几何差异造成的数量级差别。

表 11 的气氛与温度标注：原始记录为 950 °C、N₂，与表列 800–900 °C 测点存在对应关系不明的问题，且 N₂ 条件下测电极电导偏离常规空气基准；复核前不得将该表数值用于绝对电导率对比或 S 级证据。

统计力：OCV/PPD/衰减率按 n = 5 片电池处理（95% CI 按 Student-t，t(0.975,4) = 2.776）；σ 类指标为 n = 3 独立试样，正文已声明误差呈现方式，填数时须保持同一 n 口径。

声称强度：M3、M4 及还原气氛下离子电导下降的解释在全文中均以 hypothesis / 一致于（consistent with）表述，摘要与结论未拔高；若后续补入变温 σe–pO₂ 矩阵或 STEM-EELS 数据，方可升级为直接证据并同步修改摘要与结论措辞。

# 参考文献

[1] Аndrey А. Solovyev, Анна Викторовна Шипилова, Egor A. Smolyanskiy, Sergey V. Rabotkin. The Properties of Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells with Thin Film Gadolinium-Doped Ceria Electrolyte[J]. Membranes, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/membranes12090896

[2] Jaewoon Hong, Aman Bhardwaj, Hohan Bae, In Ho Kim. Electrochemical Impedance Analysis of SOFC with Transmission Line Model Using Distribution of Relaxation Times (DRT)[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2020. DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/aba00f

[3] J. Liu, W. Weppner. Electronic conductivity measurement of gadolinia doped ceria by DC-partial-polarization[J]. Ionics, 1999. DOI: https://doi.org/10.1007/bf02375914

[4] Dries Van Laethem, Johan Deconinck, Annick Hubin. Ionic conductivity of space charge layers in acceptor doped ceria[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.08.046

[5] L. M. Navarro, Fernando M.B. Marques, J.R. Frade. n‐Type Conductivity in Gadolinia‐Doped Ceria[J]. Journal of The Electrochemical Society, 1997. DOI: https://doi.org/10.1149/1.1837395

[6] Igor V. Zagaynov, Sergey V. Fedorov. Gd0.05Bi0.15M0.05Ce0.75O2 solid solutions for IT-SOFC electrolyte application[J]. Letters on Materials, 2019. DOI: https://doi.org/10.22226/2410-3535-2019-4-424-427

[7] Can Sındıraç, Aligül Büyükaksoy, Sedat Akkurt. Electrical properties of gadolinia doped ceria electrolytes fabricated by infiltration aided sintering[J]. Solid State Ionics, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115020

[8] Can Sındıraç. Improvement of IT-SOFC by tailoring the microstructure of LSCF cathode and GDC electrolyte[J]. OpenAlex, 2019.

[9] Mohammed B. Effat, Francesco Ciucci. Bayesian and Hierarchical Bayesian Based Regularization for Deconvolving the Distribution of Relaxation Times from Electrochemical Impedance Spectroscopy Data[J]. Electrochimica Acta, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.07.050

[10] Q.L. Liu, Khiam Aik Khor, Siew Hwa Chan, X.J. Chen. Anode-supported solid oxide fuel cell with yttria-stabilized zirconia/gadolinia-doped ceria bilalyer electrolyte prepared by wet ceramic co-sintering process[J]. Journal of Power Sources, 2006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.08.024

[11] Ellen IVERS-TIFF Eacute E, Andr&eacute; WEBER. Evaluation of electrochemical impedance spectra by the distribution of relaxation times[J]. Journal of the Ceramic Society of Japan, 2017. DOI: https://doi.org/10.2109/jcersj2.16267

[12] Dae‐Kwang Lim, Jae-Geun Guk, Hyen-Seok Choi, Sun‐Ju Song. Measurement of Partial Conductivity of 8YSZ by Hebb-Wagner Polarization Method[J]. Journal of the Korean Ceramic Society, 2015. DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2015.52.5.299

[13] Xin Guo, Rainer M. Waser. Electrical properties of the grain boundaries of oxygen ion conductors: Acceptor-doped zirconia and ceria[J]. Progress in Materials Science, 2005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2005.07.001

[14] Somoju Ramesh, K. C. James Raju. Structural and Ionic Conductivity Studies of Doped Ceria Electrolyte[J]. Electrochemical and Solid-State Letters, 2011. DOI: https://doi.org/10.1149/2.019203esl

[15] Victor Buratto Tinti, Ahsanul Kabir, Daniel Zanetti de Florio, Vincenzo Esposito. Electromechanical coupling in alkaline-earth doped-ceria ceramics[J]. Acta Materialia, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120361

[16] Ashok Kumar Baral, Hari Prasad Dasari, Byung-Kook Kim, Jong‐Ho Lee. Effect of sintering aid (CoO) on transport properties of nanocrystalline Gd doped ceria (GDC) materials prepared by co-precipitation method[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.05.191